河北好爱喜钢纤维有限公司  HIC FIBER CORPORATION

WWW.HICGXW.COM  |    Yutian County, Tangshan City, Hebei Province, P.R.China

Tel：400-0315-639  |  Fax：+86 315 610 2111  |  E-mail：hicgxw@163.com

合格证

CERTIFICATION

产品名称 PRODUCT; 钢纤维; 颜色 COLOUR; 金属色. 形状 SHAPE; 端钩成排型; 生产批号 LOT NO.; HIC-20230627-001. 检验依据 TEST STANDARD; GB/T 39147-2020 《混凝土用钢纤维》. YB/T 151-2017 《混凝土用钢纤维》. 生产日期 MANUFACTURE DATE; 2024/8/25; 检测日期 TEST DATE; 2024/8/25. 项目 Items; 规格 Standard. 纤维长度（mm） Length; 60mm ± 5%. 纤维直径（mm） Nominal Diameter; 0.75mm ±0.015. 长径比（L/D） L/D Ratio; 80 ± 7.5%. 抗拉强度（MPa） Tensile Strength; 1300±7.5%. 河北好爱喜钢纤维有限公司 HIC FIBER CORPORATION.